Полипропилен

ТУ 2211-051-05796653-99, изм. 1,2,3

ОПИСАНИЕ

Гранулы одного цвета размером 2-5 мм. Допускаются гранулы больше 5 до 8 мм и менее 2 мм, а также слипшихся при условии слипания не более 3 гранул. Массовая доля гранул с отклонениями по размерам и слипшихся не более 3% от массы партии.

Для полипропилена с показателем текучести расплава более 20 г/10мин допускается массовая доля гранул с отклонениями по размерам и слипшихся в сумме не более 5 % от массы партии.

Полипропилен окрашенный выпускают в виде гранул одного цвета размером 2-6 мм. Допускаются гранулы размером свыше 6 до 8 мм и менее 2 мм, а также слипшиеся при условии слипания не более 3 гранул, массовая доля которых не должна превышать в сумме 3 % от массы партии. Допускается наличие полимерной стружки ( ленты), массовая доля которой не более 0,03 % от массы партии.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Наименование показателя | 21007 | 21030 | 21060 | 21100 | 21230 | 21270 | 21350 |
|  | Рецептура стабилизации 16К, 16В, 16Н, 16Х Высший сорт |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,20 – 0,90 | 2,5 – 4,0 | 4,1 – 8,0 | 8,1 – 12 | 21 – 25 | 24 – 30 | 31 – 40 |
| Разброс значений ПТР в пределах партии, %, не более | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| Насыпная плотность, кг/м 3, не менее | не норм. | 500 | не норм. | Не норм. | Не норм. | 480 | не норм. |
| Количество включе-ний, шт, не более - для рецепт. Стабилиз.16М и окрашенных марок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | не норм. | Не норм. | Не норм. | Не норм. | Не норм. | Не норм. | Не норм. |
| Массовая доля золы %, не более - для рецепт. Стабилиз.16М и окрашенных марок | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | не норм. | Не норм. | Не норм. | Не норм. | Не норм. | Не норм. | Не норм. |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Массовая доля изотактической фракции, %, не менее | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Стойкость к термоо-кислительному ста-рению, час, не менее - для рецепт. Стабилиз.16К - для рецепт. Стабилиз.16Х - для рецепт. Стабилиз.16В, 16Н | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | Не нормируется |
| Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее | 30 | 30 | 30 | не норм. | Не норм. | Не норм. | Не норм. |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 | 500 | 500 | не норм. | Не норм. | Не норм. | Не норм. |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, кДж/м2, при минус 40 0С, не менее - ля марки 21030Е | Не нормируется 18 |

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки массой нетто (25 ± 0,3) кг. Горловина мешков заваривается или прошивается машинным способом.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ХРАНЕНИЕ

В крытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30º С и относительной влажности- не более 80%.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

3 года со дня изготовления.